本公司營業品項(助劑) 7th, Jul. 2014

：有現貨	前處理用助劑

| 品項 | 離子性 | 組成 | 特性/用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 清缸劑 SK-CLEAN | 陰離子 |  | 淡黃至白色粉體，生物分解性佳，能有效清除染缸內染料及助劑，用量經濟。 |
| 無泡去油精練劑 BP | 非離子 | 聚烷醚類混合物 | 無色液體，60度C以上無泡，針織棉/人纖混紡適用，缸內/連續適用。 |
| 低泡精練劑 BF CONC. | 非離子 | 聚烷醚類混合物 | 無色液體，30度C以上無泡，所有紡織品適用；缸內用。 |

染色用助劑

| 品項 | 離子性 | 組成 | 特性/用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分散劑 MF | 陰離子 | 甲基萘化合物 | 甲基萘型，淺棕色粉末，可做染料降濃度、具有分散、稀釋、均染、水泥減水使用。 |
| 分散劑 NNO | 陰離子 |  | 精萘型，米棕色粉末，具多種用途，可做染料分散、水泥減水等。 |
| 酸性還原洗 JS-130 | 非離子 | 高分子 混和物 | 白色粉狀；省一次水洗，布面保持酸性，85%微生物可分解，降低水中廢水BOD。 |
| 強力保險粉 LAS-300 | 非離子 | 亞磺酸的衍生物 | 白色結晶粉末，效果較保險粉7~8倍，無臭易溶解，用量節省，可做剝色與還原洗等。 |
| 棉用皂洗劑 | 陰離子 |  | 褐色粉體，親水性佳，可有效去除棉織物上附著之染料與有機物，不影響手感與色澤。 |

後整理用助劑

| 品項 | 離子性 | 組成 | 特性/用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 裂紗防止劑PC-3 | 陰離子 | Polyester 變性矽酸膠質液 | 透明液體，手感柔軟，定型加工使用，可與其他樹脂併用。 |
| 裂紗防止劑AP-403 | 弱陽離子 |  | 無色透明液體，手感厚實，冷水易溶，可與美耐皿樹脂或水溶性樹脂併用。 |
| 腊水 C-800 | 非離子 | 有機聚矽基衍生物 | 易溶於水，用途廣泛：橡膠、塑膠離型用，可與柔軟劑併用，調整手感與平滑度。 |

特殊加工助劑

| 品項 | 離子性 | 組成 | 特性/用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火阻燃劑(耐久型) SK-193 | 非離子 | 環化磷酸酯衍生物 | 透明黏稠液體；聚酯纖維用，效果優異，不影響纖維色澤；無毒環保型；浸軋用。 |
| 防火阻燃劑(耐久型) SK-200 CONC. | 非離子 | 環化磷酸酯衍生物 | 透明黏稠液體；聚酯纖維用，效果優異，不影響纖維色澤；無毒環保型；浸軋/塗佈用。 |
| 棉用防火劑(耐久型) FRC-200 | 非離子 | 甲基胺基磷酸酯衍生物 | 無色/淡黃色液體，適用於純棉平織、針織、螺縈等纖維素纖維。浸軋適用。 |
| 泛用阻燃劑(非耐久) FRC-3030 | 非離子 |  | 白色粉狀；適用於所有紡織品，濃度高，用量經濟，熱水溶解即可。浸軋適用。 |
| 防火劑 NP | 非離子 | 聚磷酸銨 | 綠色液體；適用於棉織品針織品及窗簾布、地氈、沙發套三合板壁紙等，浸軋用。 |
| 氟素撥水撥油劑30% AH-98 | 非離子/ 弱陽離子 |  | 乳黃色液體；適用天然、合成纖維及混紡編織品，有優良柔軟手感和優秀撥水撥油效果 |
| 撥水撥油劑（C8） FR-8301 | 非離子/ 弱陽離子 | 氟碳系樹脂化合物 | 耐水洗效果優異；無須添加架橋劑；用量少，性價比超越DAIKIN TG-580、TG-581。 |
| 撥水撥油劑（C6） FR-6301 | 非離子/ 弱陽離子 | 氟碳系樹脂化合物 | 耐水洗效果優異；無須添加架橋劑；用量少，性價比超越DAIKIN TG-580、TG-581。 |
| 抗菌防臭整理劑 AM-1020 (耐久型) | 陽離子 | 有機抗菌劑組成 | 無色透明液體；可用於天然纖維、合纖等，可控制微生物與臭味滋生；缸內/浸軋用。 |
| 抗菌防霉整理劑 AM-2020 | 非離子 | 有機抗菌劑組成 | 白色液體；適用所有纖維，通過AATCC30防霉測試、OEKO TEX 100，洗滌50次抑菌率達99%，相容度高，塗佈/浸軋用。 |
| 合纖用抗菌加工劑 AM-3030 | 非離子 | 有機抗菌劑組成 | 透明液體；合纖適用，通過AATCC 100、147等；有效抑制多種葡萄球菌、大腸桿菌、念珠菌等；缸內用。 |
| 防蟎抗菌整理劑 AM-390 | 非離子 | 有機抗菌劑組成 | 淡黃色液體；有效趨避各種塵蟎、殺滅葡萄球菌、大腸桿菌等。可通過AATCC100、147 JIS L1920、19022等標準。 |
| 防蚊衛生整理劑 AM-100 | 非離子 |  | 透明液體；適用各種纖維，與其他助劑相容性高，驅蚊效果可耐水洗10~100次(依使用量及定型牢度劑使用)；浸軋/塗佈等適用。 |
| 涼感整理劑 C-LS | 非離子 | 木醣醇等 | 乳白色液體；藉由吸濕，吸熱，溶解等效果，產生涼感的效果。 |
| 紅外線整理劑 HW-30 | 陰離子 | 奈米材料 | 綠色漿狀物；用於纖維素纖維及尼龍纖維，可達到保暖作用，軍事上可起隱蔽作用。 |
| 防花粉、砂土附著劑 KT-POL (JAPAN) | 陽離子 | 特殊變性奈米級乳膠 | 無色透明液體；適用各種纖維，使花粉、砂土等難以附著，缸內/浸軋等適用。 |

其他(中間體特用化學品等)

| 品項 | 離子性 | 組成 | 特性/用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雙酚S Bisphenol S |  |  | 高純品99%~95%等，依用途可做塑膠PES、PC等合成、助劑、固色劑合成等。 |
| 中性水洗酵素JAPAN Neutrase-S |  | 酵素及其他助劑 | 牛仔布石頭洗中使用，可與浮石並用，含用背面防汙效果。 |
| 二苯甲醯過氧化物 Benzoyl Peroxide, BPO- 75% / 98% |  |  | Benzoyl peroxide常被當作催化劑、觸媒，使用於苯乙烯、壓克力樹脂，作為不飽和聚酯纖維樹脂的固化劑。常使用於油脂、蠟、麵粉、肥皂之漂白。 |
| 氯化蠟 Chlorinated Paraffin S-52 |  |  | 作為聚氯乙烯低成本的輔助增塑劑；用作增塑劑，並具有阻燃性，廣泛使用在電纜中;主要用於塑料和橡膠的阻燃，織物的防水、防火助劑，塗料、油墨的添加劑及耐壓潤滑油的添加劑。 |
| 二氧化硫脲 99% Thiourea Dioxide 99% |  |  | 該產品可作為還原劑、漂白脫色劑、塑膠穩定劑、有機合成抗氧劑和感光材料的敏化劑等。 |