玻璃表面应力仪FSM-6000LE

玻璃表面应力仪是用于测量化学强化和物理强化玻璃的表面应力。通过让光沿着玻璃表面传播，根据光弹性技术测出其表面的应力以及应力层深度。本机带有电脑，能够减少测量者的误差也更便于测量数据的管理。

特点：

1.具有其他型号没有的唯一的测量方法(折射计光弹性分析原理)。

2.自动测量，因测试者造成的个人误差小。

3.能够用电脑保存数据，便于品质管理。

4.测试条件不佳的试料可以进行手动测量。

5.使用LED光源，使用寿命长，达到10,000小时 (以前500小时)。

6.使用了玻璃校准片因此可将机器误差控制到最小。

参数：

测量范围：0-1000Mpa

测量精度：±20Mpa

测量范围(应力层深度):0-200μm

精确度（应力层深度）: ±5μm

光源：专用ＬＥＤ  波长592  ±2nm

测量对象：化学强化玻璃  物理强化玻璃

测量形状：平板玻璃 10×10mm 或以上

棱镜：S-LAL-10 ND=1.72

PC：专用（ＯＳ、测量软件 已安装

ＯＳ：Windows XP专业版

光源: FSM-LED590

电源：AC220V±5V 5A

尺寸：300×600×250 (测量头)     重量：14KG

200×400×400 (PC)         重量：5KG

250×400×400（监测器）   重量：3KG